1. Amaç

  - Bu standart TAAC Havacılık Teknolojileri firmasının üretici firmalar için baskı devre dizgi işlemine ilişkin gereklilikleri ve özelliklerini açıklar.

2. Kapsam

  - Bu standart TAAC Havacılık Teknolojileri firmasının baskı devre kartlarına montajının kabul edilebilirlik kriterlerini oluşturmaktadır. Kabul edilebilirlik kriterleri IPC-A-610 göre hazırlanmıştır.

3. Tanımlar

Özel bir tanım içermiyor

4. Yöntem

  - Lehimleme

    - Dizgi işlemi IPC-A-610 standardının 6. ve 7. bölümüne uygun olarak yapılmadır.

    - Dizgi işleminde aksi belirtilmediği durumlarda kurşunlu lehim kullanılacaktır.

    - Isı profili çıkartılırken Altınay Savunma Teknolojilerin teknik ekibinden gelen datasheet verilerinden yararlanılacaktır.

    - Dizgi işlemi sonrası yıkama işlemine tabi tutulacaktır. Kart üzerinde yıkama işlemine uygun olmayan malzeme olması durumunda kullanılan lehim ve flux no clean özelliğinde olmalıdır.

    - Bütün baskı devre kartları aksi belirtilmedikçe elektriksel olarak %100 test edilir. Testlerin nasıl yapılacağı tedarikçi ile TAAC Havacılık Teknolojileri arasında karşılıklı olarak mutabakata varılacak.

  - Mekanik Montaj

    - Komponentin montajı için vida gerektiğinde aksi belirtilmedikçe baskı devre kartının alt tarafına yıldız rondela konulmalıdır.

  - Komformal Kaplama

    - Baskı devre kartı belirlenen testleri geçtikten sonra TAAC Havacılık Teknolojileri firmasından gelen veriler doğrultusunda belirlenen bölgelere komformal kaplama yapılmalıdır. Kaplanacak malzemenin özellikleri için karşılıklı olarak mutabakata varılacak.

  - Silikon ve Epoksi

    - Gerekli proseslerden başarı ile geçmiş ve fonksiyonel testleri yapılmış ürün de donanım tasarımı sonrasında hazırlanan dökümanda belirtilen kompanetlere IPC-A-610 standardı baz alınarak uygulanır. Uygulama için silikon ve epoksinin datasheetinde belirtilen kürlenme süre ve şartlarına da dikkat edilmelidir.